Załącznik nr 3 do SIWZ

Załącznik  nr 3 do umowy Nr.. .......................

z dnia ........................

SZCZEGÓŁOWA   SPECYFIKACJA

TECHNICZNA

ZAKUP I DOSTAWA  SOLI DROGOWEJ

DO  ZIMOWEGO  UTRZYMANIA  DRÓG

1 Wstęp

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące zakupu i dostawy soli drogowej do zimowego utrzymania dróg powiatowych.

1.2  Zakres stosowania SST

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana  jako dokument przetargowy 
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji dostaw.

1.3 Zakres prac objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania prac związanych                            z zakupem i dostawą soli do Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku – Kamiennej

1.4 Ogólne wymagania dotyczące dostawy.

Dostawca jest odpowiedzialny za jakość i terminowość dostarczonego materiału.

2. Materiały

2.1. Sól drogowa  – jako materiał objęty niniejszą specyfikacją  musi spełniać następujące wymagania:

Skład chemiczny:

Na Cl   -  90,0 % min.,

SO4-2    -  3,0 % max,

H2 O    -   3,0 % max,

części nierozpuszczalne w wodzie – 8,0 % max,

antyzbrylacz K4Fe(CN)6  - 20-40,0 mg/kg,

granulacja:     ziarna powyżej 6 mm – 10 % max,

ziarna poniżej  1 mm –  60 % max

2.2. Kolor soli – biały lub biały z naturalnym, nieznacznym odcieniem charakterystycznym dla danego złoża.

2.3. Pozostałe wymagania dla soli zawarte są w PN-86/C-84081/02.

3. Sprzęt

Wskazane ręczne narzędzia do pełnego  oczyszczenia skrzyni ładunkowej.

4.   Transport

4.1  Dostawca  jest  zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które  nie  wpłyną niekorzystnie na jakość przewożonego materiału, a w szczególności na jego

zawilgocenie. Powinien dostosować się do obowiązujących ograniczeń odnośnie obciążeń osi

pojazdów podczas transportu materiału po drogach publicznych.

Ilość i wydajność  środków transportu  winna gwarantować terminowość  wykonania 
 dostaw.

4.2  Transport soli samochodami samowyładowczymi.

5.    Wykonanie dostawy

  - Dostawy odbywać się będą sukcesywnie według potrzeb na podstawie zlecenia Zamawiającego (fax lub e-mail).

  - Od daty otrzymania zlecenia  dostawca zobowiązany jest  do dostarczenia  soli  na teren bazy ZDP w Skarżysku–Kamiennej  przy ul. Sokolej w ciągu 96 godz. ( 4 dni).

  - O przygotowaniu towaru do wysyłki Dostawca ma obowiązek zawiadomić Zamawiającego z 1-dniowym wyprzedzeniem przed ustalonym terminem dostawy.

  - Rozładunek soli należy do  Dostawcy.

6. Kontrola jakości

  - Każda dostarczona partia towaru musi spełniać wymagania niniejszej specyfikacji.

  - Do każdej partii dostarczanej soli muszą być dołączone dokumenty potwierdzające  jej jakość oraz dopuszczalność do stosowania jej do posypywania dróg (opinia techniczna  Instytutu Badawczego Dróg i Mostów, atest higieniczny wydany przez Państwowy Zakład Higieny lub inne dokumenty uprawnionego podmiotu).

  - Odbiorca dokonuje kontroli dostarczonego materiału i ocenia stan fizyczny dostawy.

  - Odbiorca w przypadkach spornych lub wątpliwych zleci badanie niezależnemu Laboratorium i w przypadku potwierdzenia odstępstw od SST obciąży kosztami badań Dostawcę.

- Obmiar materiału.

  - Jednostką obmiarową  jest 1 tona materiału.

  - Wraz z dokumentem przewozowym (dokumentem WZ)  Wykonawca przedstawia elektroniczny wydruk kwitu wagowego środka transportu brutto i netto zważonego na legalizowanych wagach.

  - Odbiorca zastrzega sobie prawo  do wykonania kontrolnych ważeń pojazdu na wadze atestowanej zlokalizowanej od miejsca rozładunku w odległości  do 10 km. W przypadku gdy ilość dostarczonego materiału odbiegać będzie od ilości podanych w dokumentach przewozowych koszt dojazdu oraz ważenia obciąża Dostawcę.

- Odbiór dostawy.

  - Odbiór dokonywany jest zgodnie z warunkami kontraktu.

  - Podstawą do oceny wykonanej dostawy są: obmiar i zgodność jakości dostarczonego materiału z wymaganiami niniejszej SST.

- Podstawa płatności.

  - Płatność za 1 tonę dostarczonego materiału, po dokonaniu odbioru pod względem ilości  i jakości dostarczonego towaru i podpisaniu protokółu zdawczo-odbiorczego bez zastrzeżeń.

  - Termin płatności – 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu faktury.

- Przepisy związane.

PN – 86/C-84081/02