# D.02.03.01a Wzmocnienie powierzchniowe skarp nasypu matą syntetyczną

- WSTĘP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru  robót związanych  z wykonaniem umocnienia powierzchni skarp nasypu drogowego w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 0591T.

1.2. Zakres stosowania ST

Zakres stosowania ST jest zgodny z ustaleniami zawartymi w ST D-M.00.00.00. "Wymagania Ogólne" pkt. 1.2.

1.3. Zakres Robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad wykonania umocnienia powierzchni skarp nasypu drogowego przebudowy drogi powiatowej nr 0591T poprzez zastosowanie maty przeciwerozyjnej, jako zbrojenia powierzchniowego. Mata umożliwia wprowadzenie w jej strukturę warstwy ziemi urodzajnej, która stanowi podłoże dla wegetacji trawy.

2. MATERIAŁY

Do wykonania powyższych robót należy stosować materiały:

- syntetyczną matę przeciwerozyjną ,

- szpilki dwuramienne, wykonane z miękkiej stali,

- ziemię urodzajną,

- nasiona traw.

2.1. Mata przeciwerozyjna

Do wykonania robót należy zastosować przestrzenną matę przeciwerozyjną wykonaną z polietylenu, składającą się z dwóch warstw:

- dolnej -  płaskiej i wytrzymałej podstawy maty, charakteryzującej się sztywnością i wytrzymałością na rozciąganie,

- górnej – sfalowanej powierzchni, tworzącej sieć, która umożliwia trwałe utrzymanie  na powierzchni skarpy humusu wypełniającego matę.

Szczegółowe wymagania podano w tablicy 1.

Tablica 1  Wymagania dla maty przeciwerozyjnej

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Masa powierzchniowa [g/m2] | 230 |
| Minimalna grubość [mm] | 18 |
| Wytrzymałość na rozciąganie [kN/m]* | 1,5 |

* określone na próbkach przechowywanych w wodzie w temperaturze 20C2C w okresie 24 h

Mata przeciwerozyjna powinna być produkowana zgodnie z wymaganiami określonymi w normie jakościowej ISO 9002 (EN 29002).

2.2. Szpilki stalowe dwuramienne

W celu przytwierdzenia maty do podłoża należy zastosować szpilki dwuramienne wykonane ze stali miękkiej.

Typowe wymiary szpilek, tzn. długość i średnica pręta zastosowanego do wykonania szpilki, w zależności od rodzaju podłoża podano poniżej w tablicy 2 oraz na rysunku 1.

Tablica 2  Wymagania dla szpilek mocujących

| Typowe wymiary szpilek |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rodzaj gruntu | L [mm] | D [mm] |
| gleba | 350 | 8 |
| glina | 350 | 8 |
| pył | 450 | 10 |
| piasek | 500 | 10 |

L

D

Rysunek 1

100 mm

3. SPRZĘT

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania Ogólne" pkt. 3.

3.1.	Do wykonania robót związanych z umocnieniem powierzchniowym skarpy powinien być stosowany sprzęt zaakceptowany przez Inżyniera. Należy stosować:

- szczotki ręczne,

4. TRANSPORT

Ogólne warunki dotyczące transportu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania Ogólne" punkt 4.

4.1. Transport materiałów

Matę należy transportować w sposób zabezpieczający przed mechanicznymi uszkodzeniami.

5. WYKONANIE ROBÓT

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania Ogólne"            pkt. 5.

5.1. Wykonanie umocnienia powierzchniowego skarpy

Należy wykonać umocnienie skarp nasypu zgodnie z Dokumentacją Projektową                       i specyfikacjami D-00.00.00, D-00.00.00, D-00.00.00. Przed rozłożeniem maty należy ukształtować skarpę do wymaganego pochylenia. Na przygotowanej powierzchni skarpy należy ułożyć warstwę ziemi urodzajnej o grubości co najmniej 50 mm. Kolejne rolki maty należy rozwinąć zgodnie ze spadkiem. Zakład przyległych pasm maty powinien wynosić nie mniej niż 100 mm. Matę należy przymocować do podłoża przy użyciu szpilek dwuramiennych. Mocowanie należy wykonać wzdłuż zakładów oraz w przypadku stosowania rolek o szerokości 3,0 m lub 4,5 m, wzdłuż linii wyznaczonych przez środki szerokości rolek, w odstępie 1 m. Końce pasm maty, zarówno górny, jak i dolny,  należy zamocować w gruncie. Szczegół wykonania zamocowania maty podano w punkcie 9 niniejszej specyfikacji.

Na tak przygotowanej powierzchni ziemi urodzajnej (humusu), przykrytej matą należy wysiać nasiona trawy. Matę należy wypełnić ziemią urodzajną i wszczotkować ją używając szczotek ręcznych. Należy w całości wypełnić humusem przestrzenną strukturę maty do wysokości równej grubości maty (około 2 cm). Następnie należy ponownie wysiać ziarna trawy na powierzchni skarpy pokrytej humusem i przy użyciu lekkiego sprzętu przywałować powierzchnię skarpy.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania Ogólne" pkt. 6.

6.1.	Kontrola jakości Robót będzie polegała na wizualnej ocenie prawidłowości ich wykonania:

- sprawdzenie przylegania maty do podłoża skarpy przed wprowadzeniem w jej strukturę humusu,

- sprawdzenie rozstawu szpilek mocujących.

7. OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady Obmiaru Robót podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania Ogólne" pkt. 7.

7.1.	Jednostką obmiarową jest:

- 1 m2 powierzchni skarpy ułożonej maty wraz z wprowadzoną w jej strukturę warstwą humusu i wysianymi ziarnami trawy,

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady Odbioru Robót podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania Ogólne" pkt. 8.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania Ogólne" pkt. 9.

9.1.	Cena jednostkowa wykonania wzmocnienia powierzchniowego skarp obejmuje:

- koszt materiałów wraz z transportem,

- pokrycie skarpy warstwą humusu,

- rozłożenie i przymocowanie maty do powierzchni skarpy,

- wszczotkowanie humusu w powierzchnię maty,

- podwójne wysianie nasion trawy.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

Zalecenia producenta maty syntetycznej dotyczące technologii jej wbudowania.